## Slide 1: Материалы для обсуждения на заседании Технического совета
ФОСФОГИПС

## Slide 2: Общая информация
Chart: Объем образования и реализация фосфогипса
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Выпуск аммофоса, тонн | 265355 | 393420 | 415769 | 343208 | 500000
Объем фосфогипса, тонн | 715230 | 1028251 | 952385 | 941042 | 1350000
Объем реализации фосфогипса, тонн | 25199 | 31885 | 33315 | 9857
Фосфогипс - CaSO4∙2H2O - является главным побочным продуктом в производстве фосфорных удобрений.
Имеет в своём составе 95 % гипса, 2 % глинистых соединений и около 3 % фосфатов и кварца.
1,5
млн тонн
поступлений ежегодно
Отвалы фосфогипса (на октябрь 2023г.)
53
ГА
аккумулировано на отвалах
Новые отвалы фосфогипса: Площадь - 51 га Мощность - 19 млн тонн
Локация в 20 км от города Тараз (рядом с НДФЗ)
2
ШТ
количество отвалов
>16
млн тонн
площадь отвалов
* прекращение использования отвалов до конца января 2024 г.
90
%
заполненность отвала
Казфосфат прорабатывает 3 основные инициативы по использованию фосфогипса:
Проблемы
1
Объем лежалого фосфогипса
с каждым годом растет
2
Засоление почв в Казахстане составляет 41%
3
Транспортировка фосфогипса не выгодна как для компании так и для конечных потребителей
Решения
Рассмотреть сразу несколько
вариантов утилизации фосфогипса
Мелиорация фосфогипсом
Необходимо субсидирование ЖД
тарифов для транспортировки фосфогипса
до конечных потребителей
1) Производство стройматериалов
2) Строительство автомобильных дорог
3) Гранулирование фосфогипса
4) Заполнение пустот
5) Рекультивация отвалов
Реализация

## Slide 3
Протокол заседания Технического совета под представительством Заместителя Председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Жусупова А.А. от 25 февраля 2021г.
Реализация инициативы использования фосфогипса в качестве материала по строительству автомобильных дорог
Научно-техническое сопровождение АО «КаздорНИИ»
Устройство опытного участка ТОО «АЗА»
Контроль и исполнение
АО «НК «КазАвтоЖол»
Выделение опытно- экспериментального участка а/д "Павлодар-Успенка- гр РФ" км 31-32 для апробирования материала фосфогипс для укрепления каменных материалов оснований и стабилизации грунтов автомобильных дорог при рейсайклировании
2021
14 сентября
2022
19 сентября
2023
4 октября
Построен
опытный участок
Первый мониторинг
Второй мониторинг
Материал традиционный:
укрепленная смесь из асфальтогранулята - 59,5 %
щебень фр.20-40 мест-ия Экибастузское-1 - 19,1 %
портландцемент марки М400-ДО 20 Цементного завода «Семей» - 3,1 %
бокситный шлам - 14,2 %
вода - 4,1 %
Материал опытного участка:
укрепленная смесь из асфальтогранулята - 59,5 %
щебень фр.20-40 мест-ия Экибастузское-1 - 15 %
портландцемент марки М400-ДО 20 Цементного завода «Семей» - 4,0 %
фосфогипс - 22 %
вода - 4,1 %

## Slide 4
Устройство опытного экспериментального участка на автодороге по укреплению основания путем холодного фрезерования и измельчения существующего асфальтобетонного покрытия с добавлением новых материалов и последующим приготовлением смеси, укладкой и уплотнением вновь созданного улучшенного по гранулированному составу основания толщиной 15 см.
Строительство
Опытный участок спустя один год эксплуатации: 10 температурных трещин, которые санированы вязким дорожным битумом, других дефектов не обнаружено.
Первый мониторинг
Второй мониторинг
Опытный участок спустя один год эксплуатации: 10 температурных трещин, которые санированы вязким дорожным битумом, других дефектов не обнаружено.
Результаты
На контрольном участке выявлено 11 температурных трещин, которые санированы вязким дорожным битумом, а также деформация в виде выдавленной асфальтобетонной смеси в процессе производства работ большегрузным транспортом в виду отсутствия объездной дороги.
На контрольном участке 17 температурных
трещин (кол-во увеличилось на 54 % по сравнению с 2022 г.), они санированы вязким дорожным битумом, а также деформации в виде шелушения и выдавленной асфальтобетонной смеси в процессе производства работ большегрузным транспортом в виду отсутствия объездной дороги, которые увеличились в размерах - длина участка 12 м, ширина от 20 см до 80 см. Деформации не устранены, обработаны вязким битумом.

## Slide 5
Укрепленный слой основания рекомендуется применять в слое основания капитального и облегченного типа на автомобильных дорогах I-V технической категории с учетом климатических условий региона проведения работ по строительству (реконструкции), капитальному или среднему ремонту.
Из успешных примеров, - Фосагро активно применяет фосфогипс в строительстве дорог, стоимость строительства на 25-40% дешевле, чем традиционные технологии. Норма потребления фосфогипса для строительства – 532 тон на 1 км дороги.
Выводы
1 м²
основания дороги с фосфогипсом
=
1758 т/м²
«Павлодар-Успенка»
КМ 32+950 – КМ 32+837
Оптимальный состав, масс.доля:
смесь из асфальтогранулятора – 59,5%
щебень фр.20-40мм месторождения Экибастуз-1 – 15%
портландцемент М400-ДО 20 цементного завода «Семей» – 4%
фосфогипс производства ТОО «Казфосфат» – 22%
вода – 4,1%
Объем материала на 113 м
Асфальтогранулят – 161,2 т
Щебень – 41 т
Портландцемент – 11т
Фосфогипс – 60 т
Всего смеси – 273,2 т
Укреплённый материала (смесь) получается прочностью М20 и М40, морозостойкостью F15 и F25.
Отходы промышленности целесообразно применять в регионах по месту их дислокации, решая тем самым ряд важных государственных вопросов от экономических до экологических.